ICS 59.100.10

CCS Q36

中华人民共和国国家标准

GB 29450—XXXX

代替GB 29450—2012

玻璃纤维单位产品能源消耗限额

The norm of energy consumption per unit product of glass fibers

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本文件由国家标准化管理委员会提出。

本文件由国家标准化管理委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

玻璃纤维单位产品能源消耗限额

- 范围

本文件规定了生产玻璃纤维纱和玻璃球单位产品能源消耗（以下简称能耗）限额等级、技术要求、能耗统计范围和计算方法以及分阶段实施的能耗限额指标。

本文件适用于对池窑法生产E玻璃、ECR玻璃或中碱玻璃纤维的企业和坩埚法生产中碱或E玻璃纤维的企业以及中碱玻璃球和E玻璃球生产企业的节能目标责任考核、淘汰和化解落后产能、固定资产投资项目节能评估和审查、能效对标、节能监察等。

本文件不适用于S玻璃纤维、M玻璃纤维、R玻璃纤维、高硅氧玻璃纤维、D玻璃纤维、AR玻璃纤维等特种玻璃纤维的生产企业。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12723—2013 单位产品能源消耗限额编制通则

- 术语和定义

GB/T 12723确立的和下列术语和定义适用于本文件。

综合能耗 comprehensive energy consumption

统计报告期内用于生产玻璃纤维纱或玻璃球实际消耗的各种能源实物量。包括生产系统和辅助生产系统的能耗总和。

- 单位产品综合能耗 comprehensive energy consumption for unit output of product

统计报告期内生产每吨合格的玻璃纤维纱或玻璃球的综合能耗。

生产系统 production system

指生产玻璃纤维纱或玻璃球的工艺过程、装置、设施和设备组织的体系。包括：熔窑、通路、漏板、坩埚、拉丝机、烘干设备、捻线机、络纱机、制球机等。

辅助生产系统 production assisting system

指为生产系统服务的过程、设施和设备，包括：原料配料和辅料的准备，配合料混合配制和输送、制冷空调系统、耗能工质制备、水电气的供应、加工、照明、设备保全、内部运输、产品检验及包装、仓贮、污水处理、废气处理等。

- 能耗限额等级

分为3级。

第1级 单位产品综合能源消耗先进值  以国际先进水平为取值原则，是促进现有生产企业（装置）采用先进技术，使单位产品能耗达到先进水平的指标。

第2级 单位产品综合能源消耗准入值  是评价新建及改扩建企业（装置）是否能够达到准入能耗要求的指标，它基于玻璃纤维行业技术发展趋势和节能潜力分析制定，以本行业国内能效先进水平为取值原则，并具有一定的技术前膽性。

第3级  单位产品综合能源消耗限定值  是评价现有生产企业（装置）单位产品能耗是否满足最低能耗要求的提标，以淘汰现有高能耗落后产能为取值原则。

- 技术要求

  - 现有玻璃纤维企业单位产品综合能源消耗限定值

现有玻璃纤维企业单位产品综合能源消耗限定值见表1。

- 现有玻璃纤维企业单位产品综合能源消耗限定值

| 工艺方法 | 工序 | 产品 | 单位产品综合能耗 # kgce/t |
| --- | --- | --- | --- |
| 池窑法 | # ---- | # E玻璃纤维纱 # （纤维直径小于等于9μm） | # 850 |
|  |  | # E玻璃、ECR玻璃纤维纱 # （纤维直径大于9μm） | # 600 |
|  |  | # 中碱玻璃纤维纱 | # 600 |
| # 坩埚法 | # 制球 | # 无碱玻璃球 | # 580 |
|  |  | # 中碱玻璃球 | # 400 |
|  | # 拉丝 | # 玻璃纤维纱 | # 430 |

  - 新建玻璃纤维企业单位产品综合能源消耗准入值

新建玻璃纤维企业单位产品综合能源消耗准入值见表2。

- 新建玻璃纤维企业单位产品综合能源消耗准入值

| 工艺方法 | 工序 | 产品 | 单位产品综合能耗 kgce/t |
| --- | --- | --- | --- |
| 池窑法 | # ---- | # E玻璃纤维纱 # （纤维直径小于等于9μm） | 800 |
|  |  | # E玻璃、ECR玻璃纤维纱 # （纤维直径大于9μm） | 550 |
|  |  | # 中碱玻璃纤维纱 | # 500 |
| # 坩埚法 | # 制球 | # 无碱玻璃球 | # 550 |
|  |  | # 中碱玻璃球 | # 370 |
|  | # 拉丝 | # 玻璃纤维纱 | # 400 |

  - 玻璃纤维企业单位产品综合能源消耗先进值

玻璃纤维企业单位产品综合能源消耗先进值见表3。

- 新建玻璃纤维企业单位产品综合能源消耗先进值

| 工艺方法 | 工序 | 产品 | 单位产品综合能耗 kgce/t |
| --- | --- | --- | --- |
| 池窑法 | # ---- | # E玻璃纤维纱 # （纤维直径小于等于9μm） | 750 |
|  |  | # E玻璃、ECR玻璃纤维纱 # （纤维直径大于9μm） | 500 |
|  |  | # 中碱玻璃纤维纱 | 450 |
| # 坩埚法 | # 制球 | # 无碱玻璃球 | # 400 |
|  |  | # 中碱玻璃球 | # 300 |
|  | # 拉丝 | # 玻璃纤维纱 | # 380 |

- 能耗统计范围和计算方法

  - 能耗统计范围

    - 能源和耗能工质的计量、监测和各种能源折算标煤量的方法

玻璃纤维纱和玻璃球生产企业应建立和完善能源监测、统计、内审、考核、监督和奖惩制度，加强全过程的受控管理。能源和耗能工质的计量、监测、数据质量和报告参见附录A。计算综合能耗时，各种能源折算为一次能源的单位为标准煤当量。当无法获得各种能源的低（位）发热量实测值和单位耗能工质耗能量时，可按附录B和附录C给出的系数进行计算。

    - 计算范围

      - 池窑法生产能耗计算范围

从各种原料计量进厂开始到玻璃纤维纱计量入库过程中，生产系统和辅助生产系统所消耗的各种能源和耗能工质。

      - 坩埚法生产能耗计算范围

坩埚法生产过程能耗计算范围分别按制球工序和拉丝工序确定如下：

- 制球工序。从各种原料计量进厂开始到玻璃球包装入库过程中，生产系统和辅助生产系统所消耗的各种能源和耗能工质。

- 拉丝工序。从玻璃球计量进厂开始到玻璃纤维纱计量入库过程中，生产系统和辅助生产系统所消耗的各种能源和耗能工质。

对于既制球又拉丝的企业，应分别按制球工序和拉丝工序计算能耗。

  - 计算方法

    - 玻璃球能耗计算

      - 玻璃球综合能耗计算

玻璃球综合能耗等于玻璃球生产过程中，包括生产系统和辅助生产系统所输入的各种能源总量减去向外输出的各种能源的总量，按式（1）计算：

Qm=eiki−ejkj…………………………………………(1)

式中：

Qm——玻璃球综合能耗，单位为吨标煤（tce）；

ei ——玻璃球生产过程中输入的第i种能源或耗能工质实物量，单位为吨（t）或立方米（m3）；

ki——玻璃球生产过程中输入的第i种能源或耗能工质的折标准煤系数，单位为吨标准煤每吨（tce/t）或吨标准煤每立方米（tce/m3）；

ej——玻璃球生产过程中输出的第j种能源实物量，单位为吨（t）或立方米（m3）；

kj——玻璃球生产过程中输出的第j种能源的折标准煤系数，单位为吨标准煤每吨（tce/t）或吨标准煤每立方米（tce/m3）。

如果企业既生产无碱玻璃球，也生产中碱玻璃球，则按每种玻璃球的产量进行分摊。

      - 玻璃球单位产品综合能耗计算

玻璃球单位产品综合能耗按式（2）计算：

Em=1000QmGm………………………………………………(2)

式中：

Em——玻璃球单位产品综合能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

Qm——玻璃球综合能耗，单位为吨标煤(tce)；

Gm——合格玻璃球产量，单位为吨（t）。

若企业既生产无碱玻璃球，也生产中碱玻璃球，则按玻璃球种类分别计算。

    - 玻璃纤维纱能耗计算

      - 玻璃纤维纱产量计算

        - 池窑法

对于单纯生产粗纱（纤维直径＞9μm）的池窑，玻璃纤维纱的产量以实际产量计。

对单纯生产细纱（纤维直径≤9μm）的池窑，玻璃纤维纱的产量以折算产量计。根据纤维直径＞5μm的细纱和纤维直径≤5μm的超细纱的实际产量按式（3）计算折算产量。

Gyz细=Gyfi+Gymiλi …………………………(3)

式中：

——合格玻璃纤维细纱折算产量，单位为吨（t）；

——直径＞5μm第i种原丝线密度的合格玻璃纤维纱实际产量，单位为吨（t）；

——纤维直径≤5μm第i种原丝线密度的合格玻璃纤维纱实际产量，单位为吨（t）；

λi ——纤维直径≤5μm的原丝线密度折算系数，取值按表4；

- 纤维直径小于等于5μm的原丝线密度折算系数

| 原丝公称线密度 tex | 折算系数λi |
| --- | --- |
| ＜2.0 | 20 |
| ≥2.0～＜4.0 | 12.4 |
| ≥4.0～＜6.0 | 8.1 |
| ≥6.0～＜10.0 | 4.1 |
| ≥10.0～＜23.0 | 2.1 |
| ≥23.0～＜34.0 | 1.36 |
| ≥34.0 | 1 |

对既生产细纱又生产粗纱的混合型窑，玻璃纤维纱的产量以折算产量计。分别根据细纱（纤维直径≤9μm）和粗纱（纤维直径＞9μm）的实际产量，以主体产品产量选择按式（4）或按式（5）计算折算产量。

Gyz粗=Gy粗+1.4Gy细………………………………………(4)

Gyz细=G细+G粗1.4…………………………………………(5)

式中：

Gyz粗——合格玻璃纤维粗纱的折算产量，单位为吨（t）；

Gy粗 ——合格玻璃纤维粗纱的实际产量，单位为吨（t）；

Gy细 ——合格玻璃纤维细纱的实际产量，单位为吨（t）；

GyZ细——合格玻璃纤维细纱的折算产量，单位为吨（t）。

        - 坩埚法

坩埚法生产的玻璃纤维纱的产量以折算产量计，折算产量按式（6）进行计算。

Gyz=Gyiλi………………………………………………(6)

式中：

Gyz——合格玻璃纤维纱折算产量，单位为吨（t）；

Gyi——第i种原丝线密度合格玻璃纤维纱实际产量，单位为吨（t）。

λi ——坩埚法生产的玻璃纤维原丝线密度折算系数，取值按表4；

- 坩埚纱线密度折算系数

| 公称线密度 tex | 折算系数λi |
| --- | --- |
| ＜3.0 | 11.8 |
| ≥3.0～＜12 | 8.25 |
| ≥12～＜33 | 1.5 |
| 33 | 1 |
| ＞33～＜60 | 0.73 |
| ≥60～＜100 | 0.5 |
| ≥100～＜150 | 0.25 |
| ≥150 | 0.165 |

      - 玻璃纤维纱综合能耗计算

玻璃纤维纱综合能耗等于玻璃纤维纱生产过程中，包括生产系统和辅助生产系统所输入的各种能源总量减去向外输出的各种能源的总量，按式（7）计算：

Qy=eiki−ejkj………………………………………(7)

式中：

Qy——玻璃纤维纱综合能耗，单位为吨标煤（tce）；

ei——玻璃纤维纱生产过程中输入的第i种能源或耗能工质实物量，单位为吨（t）或立方米（m3）；

ki——玻璃纤维纱生产过程中输入的第i种能源或耗能工质的折标准煤系数，单位为吨标准煤每吨（tce/t）或吨标准煤每立方米（tce/m3）；

ej——玻璃纤维纱生产过程中输出的第j种能源实物量，单位为吨（t）或立方米（m3）；

kj——玻璃纤维纱生产过程中输出的第j种能源的折标准煤系数，单位为吨标准煤每吨（tce/t）或吨标准煤每立方米（tce/m3）。

若企业既有池窑拉丝，也有坩埚法拉丝，综合能耗应分别计算。

若企业自已辅助生产系统能耗的分摊，由企业根据实际情况和产品结构自行确定，分摊比例力求合理、准确。若耗能工质为企业自制，制备耗能工质的能耗已统计在辅助生产系统的能耗中，则计算综合能耗时不再计入耗能工质的实物量。

      - 玻璃纤维纱单位产品综合能耗

玻璃纤维纱单位产品综合能耗按式（8）计算:

Ey=1000QyGy……………………………………………(8)

式中：

Ey——玻璃纤维纱单位产品综合能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

Qy——玻璃纤维纱综合能耗，单位为吨标煤（tce）；

Gy——合格玻璃纤维纱的产量，合格玻璃纤维纱的实际产量或按式(3)、式(4)、式(5)和式（6）计算的玻璃纤维纱折算产量，单位为吨（t）。

- 标准的实施

  - 现有企业实施能耗限额等级要求

- 自XXXX年X月X日起至XXXX年XX月XX日止（第一阶段），现有玻璃纤维和玻璃球生产企业的玻璃纤维纱和玻璃球单位产品综合能耗应符合表1的规定。自XXXX年X月X日起（第二阶段），现有玻璃纤维和玻璃球生产企业的玻璃纤维纱和玻璃球单位产品综合能耗应符合表2的规定。

- 7.2  新建或改、扩建企业实施能耗限额等级要求

- 自XXXX年X月X日起至XXXX年XX月XX日止（第一阶段），新建或改、扩建玻璃纤维和玻璃球生产企业的玻璃纤维纱和玻璃球单位产品综合能耗应符合表2的规定。自XXXX年X月X日起（第二阶段），新建或改、扩建玻璃纤维和玻璃球生产企业的玻璃纤维纱和玻璃球单位产品综合能耗应符合表3的规定。

- 7.3  其他

- 根据能源消费总量和强度双控工作需要，在能源消费总量大、能耗强度高、环境承载能力弱的重点节能地区，可提前实施更高水平的能耗限额等级。

- （资料性附录）
计量、监测、数据质量和报告

- A.1  计量要求

- A.1.1  参数识别

计量参数的类型见表A.1。

表A.1 企业计量参数识别

| 名称 | 计量参数类型 | 计量方法 |
| --- | --- | --- |
| 化石燃料 | 化石燃料消耗量 | 衡器、液体流量计、气体流量计 |
|  | 低位发热量 | 实测 |
| 购入电力 | 购入电量 | 电表 |
| 耗能工质a | 购入耗能工质 | 衡器、液体流量计、气体流量计 |
| a只计量购入的量，如果企业自制，则计量生产时消耗的电量或化石燃料的量，不要重复计算。 |  |  |

- A.1.2化石燃料消耗量计量要求

化石燃料消耗量的计量要求见表A.2。

表A.2  化石燃料消耗量计量要求

| 类型 | 计量器具 | 准确度等级 | 计量设备 溯源方式 | 溯源 频次 | 计量 频次 | 记录 频次 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固态燃料 | 非自动衡器 | 0.1 | 检定 | 1次/12个月 | 每批 | 每批 | - |
|  | 连续累计自动衡器（皮带秤） | 0.5 | 检定 | 1次/12个月 | 连续 | 每月 | 安装在进燃炉燃烧前 |
| 液态燃料 | 油流量计 | 成品油：0.5 重油、渣油：1.0 | 检定/校准 | 1次/12个月 | 每批 | 每批 | 安装在储油罐与燃炉之间 |
| 气态燃料 | 气体流量计 | 2.0 | 检定/校准 | 1次/12个月 | 连续 | 每月 | 安装于储气罐与燃炉之间 |

- A.1.3  购入电力的计量要求

不同类型的电表计量要求见表A.3。

- 表A.3 电表计量监测要求

| 电能表 | 准确度等级 | 计量设备 溯源方式 | 溯源 频次 | 计量/监测 频次 | 记录 频次 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | 0.5S | 检定/校准 | 1次/6个月 | 连续 | 每月 | - |
| Ⅱ类 | 0.5 | 检定/校准 | 1次/12个月 | 连续 | 每月 | - |
| Ⅲ类 | 1.0 | 检定/校准 | 1次/24个月 | 连续 | 每月 |  |
| Ⅳ类 | 2.0 | 检定/校准 | / | 连续 | 每月 |  |
| Ⅴ类 | 2.0 | 检定/校准 | / | 连续 | 每月 |  |

- A.1.4监测计量管理要求

企业宜加强监测计量管理工作，至少包括：

a） 应设立专人负责能源计量器具的管理，负责能源计量器具的配备、使用、检定（校准）、维修及报废等管理工作；

b）能源计量管理人员应通过有关部门的培训考核，持证上岗；并建立和保存能源计量管理人员的技术档案；

c）能源计量器具的检定、校准及维修人员，应具有相应的资质；

d）应建立计量器具一览表。表中应列出计量器具的名称、规格型号、准确度等级、生产厂家、出厂标号、本单位管理编号、安装使用地点、状态（指合格、准用、停用等）；

e）用能设备的设计和安装应符合GB/T 6422《用能设备能量测试导则》、GB/T 15316《节能监测技术通则》中关于用能设备的能源监测要求；

f）应建立计量器具档案，内容包括：

1）计量器具使用说明书；

2）计量器具出厂合格证；

3）计量器具最近两个连续周期的检定（测试、校准）证书；

4）计量器具维修记录；

5）计量器具其他相关信息；

g）对自行校准且自行规定校准间隔的计量器具，应有现行有效的受控文件作为依据；

h）计量器具应定期检定（校准）。凡经检定（校准）不符合要求或超过检定周期的计量器具不应使用。属于强制检定的计量器具，其检定周期应遵守有关计量法律法规的规定；

i）在用的计量器具应在明显位置粘贴与计量器具一览表编号对应的标签，以备查验和管理。

- A.2数据获取方式

- A.2.1活动数据获取

- A.2.1.1概述

化石燃料燃烧的活动数据是核算和报告年度内各种化石燃料的消耗量与平均低位发热量的乘积，按公式（A.1）计算：

……………………………………（A.1）

式中：

ADi    ——核算和报告年度内第i种化石燃料的活动数据，单位为吉焦（GJ）；

NCVi  ——核算和报告年度内第i种化石燃料的平均低位发热量；对固体和液体化石燃料，单位为吉焦每吨（GJ/t）；对气体化石燃料，单位为吉焦每万标立方米（GJ/104Nm3）；

FCi    ——核算和报告年度内第i种化石燃料的净消耗量；对固体和液体化石燃料，单位为吨（t）；对气体化石燃料，单位为万标立方米（104Nm3）。

- A.2.1.2 化石燃料消耗量

化石燃料的消耗量应根据企业能源消耗实际测量值来确定，具体测量器具的标准应符合GB 17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的相关要求。

- A.2.1.3 低位发热量

燃煤低位发热量可按GB/T 213《煤的发热量测定方法》给出的方法进行测量，频率为每天至少一次。燃煤年平均低位发热量由日平均低位热量加权平均计算得到，其权重是燃煤日消耗量。

燃油低位发热量可按DL/T 567.8《火力发电厂燃料试验方法 第8部分：燃油发热量的测定》给出的方法进行测量，每批次测量一次。也可采用与供应商交易结算合同中的年度平均低位发热量。燃油年平均低位发热量按每批次燃油平均低位热量加权平均计算得到，其权重为每批次燃油消耗量。企业使用柴油或汽油作为化石燃料的低位发热量可采用附录B给出的参考值。

天然气低位发热量可按GB/T 11062《天然气 发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法》给出的方法每月至少进行一次测量，也可按化石燃料供应商提供的数据。如果企业某月有几个低位发热量数据，取几个低位发热量的加权平均值作为该月的低位发热量。天然气年平均低位发热量由月平均低位热量加权平均计算得到，其权重为天然气月消耗量。

生物质混合燃料发电机组以及垃圾焚烧发电机组中化石燃料的低位发热量应参考上述燃煤、燃油、燃气机组的低位发热量测量和计算方法。

- A.2.1.4 耗能工质消耗量

自制的耗能工质消耗量按实际制备量确定。能耗统计时按制备耗能工质所消耗的电力和化石燃料量统计，不再重复统计耗能工质的用量。若除自用外还提供给其他企业使用，则应扣除对外提供部分的量。

外购的耗能工质消耗量按供应商提供的发票或者结算单等结算凭证提供的购入量进行统计，按附录C给出的耗能工质能源等价值计算耗能量。

- A.2.1.5活动数据获取

购入电力的活动数据可采用供应商提供的发票或者结算单等结算凭证上的数据。

- A.3监测计划

- A.3.1监测计划的制定

监测计划的内容包括但不限于：

a）监测计划的版本及修订情况；

b）	报告主体情况：企业基本信息、主营产品、生产设施信息、组织机构图、厂区平面分布图、工艺流程图等内容；

c）核算边界和主要设施情况：设施名称、编号、位置情况等内容；

d）	活动数据和排放因子的确定方式：化石燃料消耗量、低位发热量、购入电力等的计算方法，数据获取方式，相关监测测量设备信息（如测量设备的型号、位置、精度和 校准频次等），数据缺失处理，数据记录及管理信息等内容。

e）	设施层级还应确定生产信息要求的相关数据（包括发电量、供电量、供热量、供热比、 电标煤耗、供热标煤耗、运行小时和负荷率等）的确定方式。设施层级活动数据和生产信息的监测可参考附录F进行报告。

f）	数据内部质量控制和质量保证相关规定：监测计划的制定、修订、审批以及执行等的理 程序，人员的指定情况，内部评估以及审批等管理程序，数据文件的归档管理程序等内容。

- A.3.2监测计划的修订

报告主体根据自身需要对监测计划进行修改时，修改内容应符合实际情况并满足本标准的要求。发生以下情况时，报告主体应当进行监测计划的修订：

a）外包、租赁等导致核算边界的变化；

b）主要设施发生变化；

c）相关燃料、原料、产品的变化；

d）	为提高数据准确度，采用新的测量仪器和测量方法以及其他提高数据准确度的措施；

e) 生产相关数据获取方式的改变；

f) 发现之前采用的监测方法所产生的数据不准确。

- A.3.3监测计划的执行

报告主体应严格按照监测计划实施监测活动，并应确保：

a）企业基本情况与监测计划描述一致；

b）核算边界与监测计划中的核算边界和主要排放设施一致；

c）所有活动数据和生产信息能够按照监测计划实施监测；

d）	监测设备得到了有效的维护和校准，维护和校准能够符合监测计划、国家、

地区或设备制造商的要求；

e）监测结果能够按照监测计划中规定的频次记录；

f）数据缺失时的处理方式能够与监测计划一致。

g) 数据内部质量控制和质量保证程序能够按照监测计划实施。

- A.4数据质量管理

报告主体宜加强温室气体数据质量管理工作，包括但不限于：

a）建立企业的规章制度，包括负责机构和人员、工作流程和内容、工作周期和时间节点等；指定专职人员负责核算与报告工作；

b）对现有监测条件进行评估，制定相应的监测计划，包括对活动数据的监测和对化石燃料低位发热量等参数的监测；定期对计量器具、检测设备和在线监测仪表进行维护管理，并记录存档；

- 建立健全数据记录管理体系，包括数据来源，数据获取时间以及相关责任人等信息的记录管理；

d）建立企业报告内部审核制度。定期对数据进行交叉校验，对可能产生的数据误差风险进行识别和分析，并提出相应的解决方案。

- A.5报告内容和格式

- A.5.1概述

报告内容应包括报告主体基本信息、活动数据及其来源；

- A.5.2报告主体基本信息

报告主体基本信息应包括报告主体名称、单位性质、报告年度、所属行业、统一社会信用代码、法定代表人、填报负责人和联系人信息等。

报告主体基本信息还应包括企业核算边界、主营产品及工艺流程的详细说明（必要时应附表和附图）。

- A.5.3活动数据及其来源

报告主体应报告企业在报告年度内用于工业生产的各种化石燃料的净消耗量和相应的低位发热量、购入的电力，并说明这些数据的来源。

- （资料性附录）
各种能源折标准煤参考系数

| 能源名称 |  |  | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原煤 |  |  | 20 908 kJ/kg(5 000 kcal/kg) | 0.714 3 kgce/kg |
| 洗精煤 |  |  | 26 344 kJ/kg(6 300 kcal/kg) | 0.900 0 kgce/kg |
| 其他 洗煤 |  | 洗中煤 | 8 363 kJ/kg(2 000 kcal/kg) | 0.285 7 kgce/kg |
|  |  | 煤泥 | 8 363 kJ/kg～12 545 kJ/kg (2 000 kcal/kg～3 000 kcal/kg) | 0.285 7 kgce/kg～0.428 6 kgce/kg |
| 焦炭 |  |  | 28 435 kJ/kg(6 800 kcal/kg) | 0.971 4 kgce/kg |
| 原油 |  |  | 41 816 kJ/kg(10 000 kcal/kg) | 1.428 6 kgce/kg |
| 燃料油 |  |  | 41 816 kJ/kg(10 000 kcal/kg) | 1.428 6 kgce/kg |
| 汽油 |  |  | 43 070 kJ/kg(10 300 kcal/kg) | 1.471 4 kgce/kg |
| 煤油 |  |  | 43 070 kJ/kg(10 300 kcal/kg) | 1.471 4 kgce/kg |
| 柴油 |  |  | 42 652 kJ/kg(10 200 kcal/kg) | 1.457 1 kgce/kg |
| 煤焦油 |  |  | 33 453 kJ/kg(8 000 kcal/kg) | 1.142 9 kgce/kg |
| 渣油 |  |  | 41 816 kJ/kg(10 000 kcal/kg) | 1.428 6 kgce/kg |
| 液化石油气 |  |  | 50 179 kJ/kg(12 000 kcal/kg) | 1.714 3 kgce/kg |
| 炼厂干气 |  |  | 46 055 kJ/kg(11 000 kcal/kg) | 1.571 4 kgce/kg |
| 油田天然气 |  |  | 38 931 kJ/m3(9 310 kcal/m3) | 1.330 0 kgce/m3 |
| 气田天然气 |  |  | 35 544 kJ/m3(8 500 kcal/m3) | 1.214 3 kgce/m3 |
| 煤矿瓦斯气 |  |  | 14 636 kJ/m3～16 726 kJ/m3 (3 500 kcal/m3～4 000 kcal/m3) | 0.500 0 kgce/m3～0.571 4 kgce/m3 |
| 焦炉煤气 |  |  | 16 726 kJ/m3～17 981 kJ/m3 (4 000 kcal/m3～4 300 kcal/m3) | 0.571 4 kgce/m3～0.614 3 kgce/m3 |
| 高炉煤气 |  |  | 3 763 kJ/m3 | 0.128 6 kgce/m3 |
| 其他煤气 | a) 发生炉煤气 |  | 5 227 kJ/m3(1 250 kcal/m3) | 0.178 6 kgce/m3 |
|  | b) 重油催化裂解煤气 |  | 19 235 kJ/m3(4 600 kcal/m3) | 0.657 1 kgce/m3 |
|  | c) 重油热裂解煤气 |  | 35 544 kJ/m3(8 500 kcal/m3) | 1.214 3 kgce/m3 |
|  | d) 焦炭制气 |  | 16 308 kJ/m3(3 900 kcal/m3) | 0.557 1 kgce/m3 |
|  | e) 压力气化煤气 |  | 15 054 kJ/m3(3 600 kcal/m3) | 0.514 3 kgce/m3 |
|  | f) 水煤气 |  | 10 454 kJ/m3(2 500 kcal/m3) | 0.357 1 kgce/m3 |
| 粗苯 |  |  | 41 816 kJ/m3(10 000 kcal/m3) | 1.428 6 kgce/m3 |
| 热力（当量值） |  |  | 按温度、压力确定焓值计算 |  |
| 电力（当量值） |  |  | 3 600 kJ/(kW﹒h)[860 kcal/kW﹒h] | 0.122 9 kgce/(kW﹒h) |
| 蒸汽（低压）（当量值） |  |  | 2 763 kJ/kg (660 kcal/kg ) | 0.094 3 kgce/(kg) |

- （资料性附录）
耗能工质能源等价值

| 品 种 | 单位耗能工质耗能量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 软水 | 14.23 MJ/t (3 400 kcal/t ) | 0.485 7 kgce/t |
| 除氧水 | 28.45 MJ/t (6 800 kcal/t ) | 0.971 4 kgce/t |
| 压缩空气 | 1.17 MJ/m3 (280 kcal/ m3 ) | 0.040 0 kgce/m3 |
| 鼓风 | 0.88 MJ/m3 (210 kcal/ m3 ) | 0.030 0 kgce/m3 |
| 氧气 | 11.72 MJ/m3 (2 800 kcal/ m3 ) | 0.400 0 kgce/m3 |
| 氮气（做副产品时） | 11.72 MJ/m3 (2 800 kcal/ m3 ) | 0.400 0 kgce/m3 |
| 氮气（做主产品时） | 19.66 MJ/m3 (4 700 kcal/ m3 ) | 0.671 4 kgce/m3 |
| 二氧化碳 | 6.28 MJ/m3 (1 500 kcal/ m3 ) | 0.214 3 kgce/m3 |
| 乙炔 | 243.67 MJ/m3 | 8.314 3 kgce/m3 |
| 电石 | 60.92 MJ/kg | 2.078 6 kgce/kg |
| - 表中折标准煤系数是按照电力等价值0.404kgce/(kW·h)计算的，企业计算时可按照当年火电平均发电标准煤耗对系数进行修正。 |  |  |

_________________________________